Картриджи серии CBC брикетированный уголь Фильтровальные патроны СВС фирмы “Pentek” предназначены для высокоэффективной фильтрации воды от некоторых химических веществ, хлора; они улучшают вкус воды и запах, а также уменьшают содержание в воде осадочных частиц до 0,5 микрон. Указанный фильтровальный патрон изготавливается исключительно из высококачественных материалов; он пригоден для фильтрования питьевой воды, а также для многих коммерческих промышленных применений и для применений в пищевой промышленности. Фильтровальные патроны типа СВС обеспечивают фильтрование осадочных частиц до 0,5 микрон, что делает их исключительно эффективными для использования в фильтрах окончательной очистки воды или же в фильтрах предварительной очистки воды. Эти фильтровальные патроны также с успехом могут быть использованы для фильтрования таких цист, как: Giardia и Cryptosporidium, которые могут встречаться в питьевой воде. Конструкция Брикетированный активированный уголь Полистироловые крышечки на концах картриджа Внутренняя и наружная оболочка сердечника из полипропилена Сетка - полипропилен Прокладки: синтетический каучук Диапазон температур от 4,4° до 82,2 °С Размеры: CBC-10 73 х 248 мм CBC-20 73 х 508 мм CBC-BB 117 х 248 мм CBC20-BB 117 x 508 мм Значение скорости потока по отношению к давлению Модель Ресурс при содержание хлора 2ppm Рекоменд. скорость Потока Рекоменд. макс. поток (Р CBC-10 >17500 л 2.2 л/мин 3.8 л/мин 0,26 атм. при 3.8 л/мин (2) CBC-20 >38300 л 3.1 л/мин 7.6 л/мин 0.21 атм. при 7.6 л/мин (3) CBC-BB >120400 л 4.8 л/мин 7.6 л/мин 0.32 атм. при 7.6 л/мин (3) CBC20-BB >210500 л 8.2 л/мин 15.1 л/мин 0.59 атм. при 15.1 л/мин (3) (1) Микронные значения базируются на 85 % или большем удалении частиц заданного размера. Данные получены на основании исследования реальных частиц с использованием точных тестов АС (по содержанию пыли и по латексным сферам). Фильтры типа СВС позволяют уменьшать на 99,9% содержание Cryptosporidium и Giardia. (2) Полученное значение уменьшения содержания хлора при 2 частицах хлора на миллион и при непрерывном потоке воды составляло 90 %. Фильтровальный патрон, адаптированный для решения проблем очистки питьевой воды в Украине и одобрен Министерством охраны здоровья Украины.